# Arkusz Danych  Technicznych

## Produkt SINTEX POL K-52

(wersja polska czerwiec 2002)

OPIS PRODUKTU:

SINTEX POL K-52 - to jednoskładnikowa masa klejąco-uszczelniająca na bazie modyfikowanego polimeru silanowego (MS-Polimeru), utwardzająca się pod wpływem wilgoci z powietrza. Produkt osiąga wysoką przyczepność do większości materiałów występujących w budownictwie i mechanice maszyn a  po związaniu wykazuje bardzo dobrą wytrzymałość, szczególnie na obciążenia dynamiczne. Nie zawiera izocjanianów, silikonów, PCV i jest bezwonny (neutralny). Jest podatny na malowanie, nawet farbami wodnymi. Posiada bardzo wysoką odporność na promienie UV oraz inne wpływy atmosferyczne.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

SINTEX POL K-52 ze względu na łatwość aplikacji oraz bardzo dobre parametry klejąco-uszczelniające znajduje zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu oraz pracach warsztatowych takich jak:

- Elastyczne klejenie metali, metali kolorowych, stali wysokostopowych, tworzyw sztucznych, drewna, szkła, kamieni, ceramiki, układów poszycia bocznego i dachów pojazdów (samochody, tabor kolejowy, kontenery, przyczepy),

- Uszczelnianie szwów spawalniczych w produkcji samochodów, wagonów, przyczep, łodzi i statków,

- Uszczelnianie połączeń kołnierzowych, pachwinowych, złącz zgrzewanych (możliwe zgrzewanie poprzez mokry klej) w celu całkowitego wyeliminowania korozji w przemyśle przetwórczym, motoryzacyjnym, klimatyzacji itp.,

- Wklejanie szyb w ramy metalowe oraz uzupełnianie ubytków różnych rodzajów gum (oprócz silikonowej),

- Mocowanie elementów karoseryjnych na powierzchnie lakierowane (owiewek, listew, ozdób).

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Tworzenie naskórka, jak również twardnienie do stanu elastycznego jest silnie uzależnione od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Im temperatura i wilgotność wyższa tym proces polimeryzacji przebiega szybciej. Dodatkowo czas utwardzania zależy od grubości złącza i wielkości jego powierzchni. Należy pamiętać, aby maksymalna grubość spoiny nie przekraczała 6mm, a w procesie klejenia większych powierzchni należy nakładać klej pasmami tak, aby między pas-mami kleju był dostęp powietrza (i wilgoci). W przeciwnym razie klej spolimeryzuje tylko na obrzeżach spoiny, a jej wnętrze będzie nieutwardzone przez bardzo długi okres.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:

MS Polimer o polimeryzacji obojętnej

Kolor:				biały, czarny

Lepkość:				pasta

Ciężar właściwy:			ok.1,5 g/cm3

Zawartość rozpuszczalników: 	brak

Trwałość w orygin. opakowaniu:	12 m-cy

Czas manipulacji 			10-15 min

Czas tworzenia naskórka:		25-50 min

Czas twardnienia  pełnego:      	 2-3 mm/24h

(czasy przy wilgotności wzgl. 50% i temp. pokojowej)

Zmiana objętości:			poniżej 1%

Punkt zapłonu:			+ 430 oC

Temperatura aplikacji:		+ 5 do + 50 oC

Max. szczelina wypełnienia		6 mm

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO :

Twardość:			55 ShA

Naprężenie przy 100 % wydłużeniu: 	1,8-2,1 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie: 	3-3,3 MPa

Wydłużenie do zerwania:		300-350%

Zakres temperatur pracy:		- 40 do + 90oC

Odporność na UV:			bardzo dobra

Odporność chemiczna:

Woda, woda mydlana, zalewa

solna, słabe kwasy i zasady:		bardzo dobra

Przyczepność:

szkło, ceramika, kamień, stal, aluminium,

miedź, mosiądz, brąz, stal nierdzewna

i kwasoodporna, ocynk :		bardzo dobra

powłoki lakiernicze, tworzywa

sztuczne (oprócz poliolefin) :		dobra

Uwaga: przy zastosowaniu MS-Polimerów do tworzyw „naprężonych” (PMMA, PC) istnieje ryzyko powstawania pęknięć naprężeniowych. Konieczne próby.

OPAKOWANIA: 		Kartusze   310 ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Klej należy nanosić na suche i czyste podłoża. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR METAL CLEANER. Powierzchnie porowate pozostawić do wyschnięcia >10min. Klej SINTEX POL K-52 nanosić należy na jedną stronę złącza kołnierzowego w postaci nieprzerwanej wstęgi z aplikatora, w razie potrzeby wyrównać szpachelką.

WSKAZÓWKI-DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Unikać kontaktu ze skórą i śluzówką. Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. W przypadkach szczególnych wezwać lekarza.