# Arkusz Danych  Technicznych

## Produkt 59-20

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 59-20 - to jednoskładnikowy, nie utleniający się uszczelniacz silikonowy polimeryzujący w kontakcie z wilgocią powietrza. Tworzy elastyczne spoiny, zastępujące uszczelki tradycyjne z gumy, preszpanu, korka, papieru itp. stosowane w połączeniach kołnie-rzowych. Wykazuje wysoką adhezję na powierzch-niach metalowych, szkle, tworzywach sztucznych, ceramice itp. .

Produkt jest odporny na działanie gazu, powietrza, wody, olejów, zasad itp., jak również na uderzenia i drgania, utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

LOXEAL 59-20 znajduje zastosowanie w uszczelnianiu kołnierzy obudów przekładni, pomp, silników, zbiorni-ków z wodą i olejem, przewodów wymuszonego obie-gu powietrza. Utwardzony uszczelniacz LOXEAL 59-20 jest demontowalny ze złącz zwykłymi narzędziami

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Uszczelniacz silikonowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) po naniesieniu go na powierzchnię uszczelnianego kołnierza w kontakcie z wilgocią powietrza. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od czynników zewnętrznych takich jak temperatura i wilgotność powietrza a takżei od wielkości szczeliny złącza.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:

silikon o polimeryzacji obojętnej (bezkwasowej)

Kolor:				biały, szary, czarny

Lepkość:			pasta

Ciężar właściwy:           		1,39 g/cm3

Zawartość rozpuszczalników:     brak

Trwałość w orygin.opakowaniu:  24m-ce

Czas tworzenia naskórka:        	30 - 50 min

Czas manipulacji:  		1 - 2 h

Czas twardn.funkcjonalnego:  	3 - 6 h

Czas twardnienia  pełnego:      	24 -3 6 h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Max. szczelina:			3mm

Twardość:		            30ShA

Wytrzym. na rozciąganie:  	2,6MPa

Wydłużenie do zerwania:   	550%

Zakres temperatur pracy:	-55  +200oC

chwilowo do: 	+240oC

Utrata przyczepności:       	20min

Skurcz:   		           	1%

Wytrzym. na przebicie:  		20kV/mm

Stała dielektryczna (60Hz):  	2,8

Odporność chemiczna:

kwas solny (rozc. i skonc.), siarkowy (rozc.), azotowy 7%, octowy (rozc. i skonc.), fosforowy, wodorotl. amo-nowy (rozc. i skonc.), wodorotl.sodowy 5%, etanol, amoniak, nadtl.wodoru 3%, roztw.NaCl 10%, woda (70h/100stC), oleje hydrauliczne, silnikowe, alifa-tyczne, aromatyczne - bardzo dobra

kwas azotowy skonc., freon 12, alkohol butyl. - dobra

chlorek metylowy, benzyna mineralna, aceton, gazolin, toluen - dostateczna;  tetra  - słaba

Przyczepność:

szkło, ceramika, aluminium - b.dobra;  stal, poliwęg-lan, akryl - dobra; lPCV - dostateczna; miedź - słaba

OPAKOWANIA:  Kartusze 310ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem LOXEAL PULITORE-10. Powierzchnie porowate pozostawić do wyschnięcia >10min. Uszczelniacz LOXEAL 59-20 nanosić należy na jedną stronę złącza kołnierzowego w postaci nieprzerwanej wstęgi z aplika-tora, pędzlem lub wałkiem. Optymalne warunki aplika-cji to 22st.C i wilg.wzgl. 50%. W tych warunkach silikon tworzy naskórek w 20min. Podwyższanie temp. i wil-gotności przyspiesza proces polimeryzacji, co jest is-totne przy grubych warstwach silikonu.

W optymalnych warunkach 3mm warstwa uszczelnia-cza osiąga wytrzym. funkcjonalną w ciągu 4h a pełną w 12h.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłuki-wać czystą wodą.

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza.