# Arkusz Danych  Technicznych

## Produkt Aktywator-7

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL Aktywator 7 - to specjalistyczny produkt po-mocniczy w postaci płynu, który aktywuje chemicznie powierzchnie niesklejalnych tworzyw sztucznych. Produkt LOXEAL Aktywator 7 umożliwia łączenie tych tworzyw klejami cyjanoarylowymi, najlepiej LOXEAL IS-32 lub IS-43.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Aktywator 7 stosowany jest do tzw. poliolefin tj. EPDM, PTFE, PE, PP, ABS, gumy silikonowej, niektórych poliwęglanów i innych trudnych do klejenia materiałów.

Aktywator 7 pełni rolę gruntu (primer’a), oddziaływują-cego na powierzchnię substratu a nie na klej. Produkt wchodzi w reakcję chemiczną z podłożem, na które jest zaaplikowany i zmienia jego strukturę.

Adhezja na aktywowanym tworzywie wynosi ok. 10-15% adhezji tworzyw dobrze sklejalnych.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kompozycja: 	     alifatyczne aminokwasy

w organicznym rozpuszczalniku

Kolor: 	     	     przezroczysty

Lepkość (przy 25oC) [mPa.s]:   	1 - 3

Gęstość(przy 25oC) [g/cm3]:    		0,74

Temp.zapłonu:   			0 stC

Ciśn.parowania (przy 25oC) [mbar]:  	50

Toksyczność:  TLV 			270 ppm

Czas aktywności na powierzchni: 	8h

Zalecany czas na naniesienie kleju: 	1h

Trwałość w orygin.opakowaniu:    	1 rok

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 150ml, puszka 1L

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem LOXEAL PULITORE-10.

Przed użyciem produktu LOXEAL AKTYWATOR-7 należy upewnić się, czy aktywacja powierzchni klejonego tworzywa w ogóle jest potrzebna. W tym celu należy wykonać próbę klejenia tego tworzywa bez aktywatora. Jeśli w spoinie występuje wyraźny brak adhezji na badanym tworzywie, należy zastosować aktywator.

LOXEAL AKTYWATOR-7 należy nanosić cienką warst-wą na powierzchnię tworzywa. Klej nanosimy na do-wolną stronę złącza w kilka sekund po całkowitym od-parowaniu aktywatora i łączymy części silnie dociska-jąc.

Najlepsze wyniki daje wykorzystanie aktywowanej powierzchni w ciągu 1h od naniesienia aktywatora, po upływie 8h czynność aktywowania przed klejeniem trzeba powtórzyć.

Aktywatora nie należy stosować na powierzchniach aktywnych chemicznie (klejących się).ch (aerozole).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL Aktywator -7 jest łatwopalny.

Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Używać tylko w przewiewnym miejscu.

Nie spożywać.