# Arkusz Danych  Technicznych

## Produkt 59-10

(wersja polska maj 2001)

Dopuszczenie PZH (HK/W/0549/04/2001) do kontaktu z wodą pitną

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 59-10 jest jednoskładnikowym uszczelnia-czem anaerobowym o średniej wytrzymałości, wyso-kiej odporności termicznej i bardzo wysokiej lepkości,  zabezpieczającym przed przeciekami i korozją. Utwar-dzanie produktu następuje po odcięciu dopływu powie-trza (tlenu) w szczelinie pomiędzy dwoma metalowymi powierzchniami (w gwincie). Jest szczególnie przydat-ny tam gdzie wymagana jest wysoka odporność na temperaturę oraz odporność chemiczna.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Klej tworzy elastyczną spoinę, która dostatecznie za-bezpieczając połączenie kołnierzowe przed  przecieka-mi zastępuje inne uszczelki: gumowe, preszpanowe, papierowe itp.

Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

Znajduje szczególne zastosowanie przy uszczelnianiu sztywnych, ściśle przylegających złączy kołnierzowych. Klej gwarantuje ponadto 100% zabezpieczenie przed korozją oraz natychmiastową szczelność zaraz po złączeniu kołnierza. Dodatek substancji fluoryzującej pozwala na stwierdzenie obecności kleju w złączu przy użyciu lampy UV.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Klej anaerobowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) po odcięciu od jego powierzchni dopływu tlenu w obecności katalizatora w postaci kontaktu z powierzch-nią metalu. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od czynników zewnętrznych jak i od właściwości samego kleju. Parametrami wpływającymi na szybkość polime-ryzacji są: rodzaj materiału, z którego wykonane są elementy złącza śrubowego, wielkość szczeliny złącza, temperatura otoczenia, użycie aktywatora chemicz-nego.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:		anaerobowy metakrylat

Kolor:			czerwony fluorescencyjny

Lepkość:	75000-300000 [mPa.s]  przy 25oC

Temperatura zapłonu:	>100 oC

Zawartość rozpuszczalników:	brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna):	15-30min

Wytrzymałość funkcjonalna (75%): 	po 3-6h

Wytrzymałość pełna (100%):		po 6-12h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Max. szczelina:				0,50mm

Dopuszczalne naprężenia tnące:	5-10N/mm2

Dopuszczalne naprężenia rozciągające:	6-8N/mm2

Udarność:			5-10Nmm/mm2

Zakres temperatur pracy:		-55 + 200 oC

Odporność na wodę, rozpuszczalniki, zmiany tempera-tury, drgania wg DIN 30661. Pomiary obciążeń mecha-nicznych: próba dla trzpienia stalowego M-10x20 / jakość 8.8 / wymiary h=0.8d.

OPAKOWANIA:

Tuby plastikowe 50ml, 250ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem PULITORE-10. Klej można też aktywować pro-duktem AKTYWATOR-11, który przyspiesza działanie kleju. Produkt LOXEAL 59-10 nanosić należy wprost z tuby na jedną z powierzchni kołnierza w sposób oszczędny omijając od wewnętrznej strony otwory na śruby mocujące i starając się zamknąć obwód ścieżki kleju. Produkt można też rozprowadzić szpachelką lub wałkiem

Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem, chlorem lub innymi silnie utleniają-cymi się substancjami jak również w kontakcie z tworzywami sztucznymi (szczególnie termoplastycz-nymi), gdzie może nastąpić pęknięcie naprężeniowe tworzywa.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL 59-10  zawiera metacrylat. Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym kontakcie. Średnie podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą.

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza.