# Arkusz Danych  Technicznych

## Produkt INSTANT-14

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL  INSTANT-14 jest to jednoskładnikowy szyb-kowiążący klej cyjanoakrylowy o niskiej lepkości do łączenia metali, gumy i tworzyw sztucznych.

Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania i wydłużo-nym czasem zastygania

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Kleje CA wykazują dobrą odporność na zmęczenie, bardzo wysoką wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie. Kleją: metal, szkło, drewno, tworzywa szt., korek, papier, kamień.

Części klejone należy szybko łączyć (zaleca się ich wcześniejsze dopasowanie) ponieważ czas przydat-ności kleju do użycia jest bardzo krótki. Z tego samego powodu kleje CA są szczególnie odpowiednie do łą-czenia małych części.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Jednoskładnikowe kleje cyjanoakrylowe polimeryzują w kontakcie z lekko zasadowymi powierzchniami.

Wilgotność powietrza wystarcza na ogół do zainicjo-wania utwardzania w kilka sekund i uzyskania wytrzy-małości ręcznej (pełna wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna osiągana jest dopiero po 24h). Najlepsze wyniki uzyskuje się przy wilgotności względ-nej powietrza 40-60%.

Dla przyspieszenia procesu polimeryzacji i utwardzenia należy stosować aktywatory.

Duży wpływ na szybkość utwardzania ma również wielkość szczeliny (im większa szczelina tym klej zastyga wolniej) oraz rodzaj klejonych materiałów:

Czas wiązania [s]:

PCV 30-90,  żywice fenolowe 10-40,

polimery ABS 20-50, stal 30-60,

aluminium 40-80, cynk 30-90,

guma chloroprenowa lub nitrylowa <10

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:	modyfikowany metylo-cyjanoakryl

Kolor:			bezbarwny, przezroczysty

Lepkość:		100-150 [mPa.s]  przy 20oC

Ciężar właściwy:            1,15 [g/ml]  przy 20oC

Temperatura zapłonu (ISO 2592):        >87 oC

Zawartość rozpuszczalników:	brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Szczelina złącza [m]: 10-100

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2 ]:    25-30

Wytrzymałość na ścinanie      [N/mm2 ]:    20-25

Udarność  [Nxmm/mm2]  ]:            10-15

Zakres temperatur pracy:	    -50  +80 oC

Temperatura mięknięcia:	  + 160/170 oC

Współcz.refrakcji [nD20]: podobny do szkła

Opór właściwy [ x mm] :	    > 1015

Napięcie przebicia [kV/mm]:    25

Stała dielektryczna [1MHz]:     5,2

OPAKOWANIA:

butelki plastikowe 20g, 50g, 100g, 500g

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego kleju i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem LOXEAL PULITORE-10. Klej LOXEAL IS-14 należy nanosić oszczędnie na jedną z klejonych powierzchni i szybko docisnąć spajane części .

W przypadku klejenia tworzyw niesklejalnych (polio-lefin) należy powierzchnię tworzywa aktywować  pro-duktem LOXEAL AKTYWATOR-7.

Sam klej można aktywować produktem LOXEAL AKTYWATOR-9, który przyspiesza działanie kleju i utwardza jego nadmiar. Aktywatorem  zwilżamy klej w złączu lub zwilżamy powierzchnie złącza przed klejeniem i po przeschnięciu dokonujemy sklejenia. Czynność aktywacji można wielokrotnie powtarzać nanosząc kolejne warstwy kleju. W ten sposób można uzyskać grubą spoinę (tak jak w przypadku żywic epoksydowych) o dużej twardości, wytrzymałości me-chanicznej oraz bardzo krótkim czasie wiązania.

Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem, chlorem lub innymi silnie utleniają-cymi się substancjami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL  IS-14 zawiera metylo-cyjanocryl. Klei skórę i oczy w ciągu kilku sekund. Silnie reaktywny z wodą. Nie odrywać sklejonej skóry. Dopiero po namoczeniu w ciepłej wodzie z mydłem można ją delikatnie podważać tępym narzędziem (np. łyżką).

W przypadku sklejenia powiek lub połknięcia skonsul-tować się z lekarzem.