LUBTAC

SMAR DO TRANSPORTERÓW ŁAŃCUCHOWYCH

Wprowadzenie

Lubtac to przyczepny i lepki smar, dobrze naoliwiający, przylegający, świetnie się rozprowadza, co sprawia, że smar ten ma wiele zastosowań.

Cechy i Korzyści

Bardzo dobrze przylegający

Oleistość

- Chroni metalowe części przed rdzą i korozją

- Zmniejsza tarcie

Przyczepność

- Zmniejsza ściekanie smaru

Zastosowanie

Lubtac jest polecany jako smar wielozadaniowy, może być stosowany zarówno w rolkowych jak i w napędowych łańcuchach oraz w suchych łańcuchach rolkowych do 100ºC.

Specyfikacja techniczna

| Właściwości | LUBTAC 68 | LUBTAC 220 |
| --- | --- | --- |
| Lepkość kinematyczna cSt @ 40ºC cSt @ 100ºC | 71 9,3 | 206 18,1 |
| Indeks Lepkości | 107 | 95 |
| Punkt Zapłonu, ºC | 190 | 269 |
| Punkt Płynięcia, ºC | -33 | -12 |